
B¶ng 1. Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhò t­¬ng a xit 

	TT
	Tªn chØ tiªu
	Lo¹i
	Ph©n t¸ch nhanh
	Ph©n t¸ch trung b×nh
	Ph©n t¸ch chËm

	
	
	M¸c

§¬n vÞ
	CRS-1
	CRS-2
	CMS-2
	CMS-2h
	CSS-1
	CSS-1h

	I
	ThÝ nghiÖm trªn mÉu nhò t­¬ng a xÝt (Tests on cationic emulsified asphalt)

	1
	Hµm l­îng nhùa (Asphalt content)
	%
	( 60
	( 65
	( 65
	( 65
	( 57
	( 57

	2
	Hµm l­îng dÇu (Oil content)
	%
	( 3
	( 3
	( 12
	( 12
	-
	-

	3
	§é nhít Saybolt Furol 
(Viscosity, Saybolt Furol)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	§é nhít Saybolt Furol ë 25oC 
(Viscosity, Saybolt Furol at 25°C)
	gi©y
	-
	-
	-
	-
	20(100
	20(100

	3.2
	§é nhít Saybolt Furol ë 50oC
(Viscosity, Saybolt Furol at 50°C)
	gi©y
	20(100
	100(400
	50(450
	50(450
	-
	-

	4
	§é æn ®Þnh khi l­u kho 24 giê
(Storage stability test, 24 h)
	%
	( 1 
	( 1 
	( 1 
	( 1 
	( 1 
	( 1 

	5
	Hµm l­îng h¹t lín h¬n 850(m, thÝ nghiÖm sµng (Particles retained on 850(m, sieve test)
	%
	( 0,10
	( 0,10
	( 0,10
	( 0,10
	( 0,10
	( 0,10

	6
	§iÖn tÝch h¹t 
(Particle charge test)
	
	d­¬ng
	d­¬ng
	d­¬ng
	d­¬ng
	d­¬ng
	d­¬ng

	7
	Hµm l­îng h¹t lín h¬n 1,40mm, thÝ nghiÖm trén xi m¨ng (Particles retained on 1,40mm, cement mixing test)
	%
	-
	-
	-
	-
	( 2,0
	( 2,0

	8
	§é khö nhò (Demulsibility, 
35 ml, dioctyl sodium sulfosuccinate 0,8%)
	%
	( 40
	( 40
	-
	-
	-
	-


B¶ng 1. Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhò t­¬ng a xit (tiÕp theo)

	TT
	Tªn chØ tiªu
	Lo¹i
	Ph©n t¸ch nhanh
	Ph©n t¸ch trung b×nh
	Ph©n t¸ch chËm

	
	
	M¸c

§¬n vÞ
	CRS-1
	CRS-2
	CMS-2
	CMS-2h
	CSS-1
	CSS-1h

	9
	§é dÝnh b¸m víi cèt liÖu
(Coating ability)
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu kh«, sau khi trén (Coating, dry aggregate, after mixing)
	
	-
	-
	kh¸
	kh¸ 
	-
	-

	
	ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu kh«, sau khi röa n­íc (Coating, dry aggregate, after spraying)
	
	-
	-
	®¹t
	®¹t
	-
	-

	9.2
	ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu ­ít, sau khi trén (Coating, wet aggregate, after mixing)
	
	-
	-
	®¹t
	®¹t
	-
	-

	
	ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu ­ít, sau khi röa n­íc (Coating, wet aggregate, after spraying)
	
	-
	-
	®¹t
	®¹t
	-
	-

	II
	ThÝ nghiÖm trªn mÉu nhùa thu ®­îc tõ thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh hµm l­îng nhùa (Tests on residue)

	10
	§é kim lón ë 25oC, 100g, 5 gi©y 
(Penetration, 25°C, 100 g, 5 s)
	1/10 mm
	100(250
	100(250
	100(250
	40(90
	100(250
	40(90

	11
	§é kÐo dµi ë 25oC, 5cm/phót 
(Ductility, 25°C, 5 cm/min)
	cm
	( 40
	( 40
	( 40
	( 40
	( 40
	( 40

	12
	Hµm l­îng hoµ tan trong Trichloroethylene 
(Solubility in trichloroethylene)
	%
	( 97,5
	( 97,5
	( 97,5
	( 97,5
	( 97,5
	( 97,5
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